## Slide 1
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA KOSOVSKA MITROVICA FIZIČKI OSNOVI ZAVARIVANJA
ELEMENTI ZAVARENOG SPOJA I ŠAVA
POLOŽAJI ZAVARIVANJA
Dr Ivica Čamagić, vanredni profesor Dr Živče Šarkoćević, vanredni profesor Kosovska Mitrovica, mart 2022

## Slide 2
Zavarivanje je postupak ostvarivanja nerazdvojivih spojeva
Fpr-privlacna sila
Fod-odbojna sila
Puna linija je rezultantna sila
Fr=Fpr+Fod
a0 – međuatomno rastojanje, gde je Fr=0
*Atome je potrebno dovesti na rastojanje a0 da bi došlo do spajanja!!!
**To može da se izvede topljenjem i pritiskom

## Slide 3
Uticaj temperature i pritiska na mogućnost zavarivanja (primer za čisto železo):
1 – oblast u kojoj nije moguće zavarivanje
2 – oblast delimično mogućeg zavarivanja
3 – oblast zavarivanja pritiskom
4 – oblast zavarivanja topljenjem
*Oblasti u kojoj se vrši zavarivanje su 3 i 4!!!

## Slide 4
Deformisana i rekristalizovana struktura
(Postupci zavarivanja pritiskom)
Livena struktura
(Postupci zavarivanja topljenjem)

## Slide 5
Podela postupaka zavarivanja:
Zavarivanje pritiskom: kovačko zavarivanje, zavarivanje trenjem (rotaciono i sa mešanjem), elektrootporno zavarivanje, zavarivanje ultrazvukom,...
Načelno: složenije izvođenje, za delove manjih dimenzija, kod nekih postupaka izvanredan kvalitet zav.Spoja
b) Zavarivanje topljenjem: gasno, ručno-elektrolučno, zavar. Pod praškom, zavar. U zaštitnom gasu (sa topljivom i netopljivom elektrodom), zavar. Elektronskim snopom, lasersko zavarivanje,...
Načelno: jednostavnije za izvođenje, neograničena veličina dimenzija radnog predmeta-češće se primenjuje, livena struktura šava nije optimalna za teško zavarljive materijale i raznorodne materijale

## Slide 6: Elementi šava
Šav predstavlja očvrsnuti rastopljeni metal stvoren zavarivanjem topljenjem
Šav predstavlja očvrsnuti razmekšani metal stvoren zavarivanjem trenjem

## Slide 7
Elementi žleba:
- Žleb je pripremljeno mesto na osnovnom materijalu

## Slide 8
Elementi šava:

## Slide 9
Zavar: - je očvrsnuti rastopljeni metal nastao u jednom prolazu
Sloj: - je zavar dobijen poprečnim klaćenjem vrha elektrode

## Slide 10
Vrste šavova prema kontinuitetu: - pored neprekidnog šava (zaptivnog), postoje i sledeće vrste šavova:

## Slide 11
Postupci izvođenja
šavova velike dužine:
*dužine b=c=d=
=300-1000 mm
**e preko 1000 mm

## Slide 12
Postupci izvođenja šavova kada je debljina osnovnog materijala preko 20-25 mm:

## Slide 13: Vrste spojeva

## Slide 14
Vrste
šavova:

## Slide 15
Oblici lica šavova
Za statička opterećenja:
Za dinamička opterećenja:

## Slide 16: Položaji zavarivanja
“U koritu”
PA
PA
PB
PC
PC
PF/PG
PF/PG
PE
PD

## Slide 17
ZAVARIVAČKI LUK
Zavarivački luk je stabilno električno pražnjenje između elektroda.

## Slide 18
Zavarivački (električni) luk je osnovni izvor toplote kod zavarivanja topljenjem.
Uspostavlja se najčešće između elektrode i osnovnog materijala, a može biti:
jednosmernom ili naizmeničnom strujom,
sa pravom ili obrnutom polarnošću.

## Slide 19
prava polarnost (K-A)-na elektrodi je katoda (smer kretanja elektrona je od elektrode prema osnovnom materijalu-anoda se više zagreva):
obrnuta polarnost (A-K)-na elektrodi je anoda (smer kretanja elektrona je od osn.materijala prema elektrodi), npr. zavarivanje aluminijuma postupcima REL i MIG, zbog razbijanja oksida Al2O3
e

## Slide 20
Prenos metala sa elektrode na osnovni materijal:
Krupne kapi (Iz do 100 A)
Sitne kapi (Iz preko 100 A)
Zavarivanje u zaštitnom gasu
Ručno – elektrolučno i pod praškom

## Slide 21
Toplotni bilans zavarivačkog luka:
Ručno – elektrolučno zavarivanje Zavarivanje pod praškom

## Slide 22
Čelici za zavarene konstrukcije
Zavarljivost je osobina materijala da se postiže zavareni spoj koji odgovara postavljenim zahtevima.
Zavarljivost čelika se određuje prema ekvivalentnom sadržaju ugljenika (CEKV).
Što je CEKV veći, zavarljivost je lošija i obrnuto.
CEKV se određuje prema sledećem izrazu:
CEKV = C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15

## Slide 23
Za smanjenje CEKV važno je koristiti čelike sa što manjim sadržajem C i legirajućih elemenata.
Čelici za zavarene konstrukcije su:
niskougljenični (0,1-0,25%C),
niskolegirani (sadržaj leg.elem.do 5 %), sa niskim sadržajem C (<0,25%),
mikrolegirani čelici (do 0,25% ukupnog sadržaja mikrolegiranih elemenata: Nb, Ti, V,...)*
* smanjenjem sadržaja C se smanjuje čvrstoća (<0,25%) koja se nadomeštava taložnim ojačavanjem ili usitnjavanjem strukture pod uticajem malih količina mikrolegiranih elemenata.