## Slide 1
FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA KOSOVSKA MITROVICA Zavarivanje pod praškom (EPP)
Dr Ivica Čamagić, vanredni profesor Dr Živče Šarkoćević, vanredni profesor Kosovska Mitrovica, mart 2022

## Slide 2
El. luk se uspostavlja između elektrode i osnovnog materijala, kroz gasni mehur nastao topljenjem praha.
Prenos dodatnog materijala je krupnim ili sitnim kapima.

## Slide 3
EPP postupak sa dve ili više elektroda:
a) Sa zajedničkim rastopom (veći uvar, za zavarivanje osnovnog materijala veće debljine ili za navarivanje)
b) Sa posebnim rastopima (smanjenje brzine hađenja, što je pogodno kod osnovnog materijala sklonog zakaljenju – stvaranju martenzitne strukture u zoni uticaja toplote)
75-125 mm

## Slide 4
Prava polarnost:
Najmanji uvar (za navarivanje)
Obrnuta polarnost:
Veća brzina topljenja elektrode
Samočišćenje osn.mat.
Najveći uvar
-
+
e
e
Za rad sa više žica, da se izbegne interakcija uzrokovana jednosmernom strujom (skretanje luka između žica)
Srednjji uvar, ali uz više žica može biti najveći uvar
JEDNOSMERNA STRUJA: NAIZMENIČNA STRUJA:
~
e
e

## Slide 5
Uloga praha:
- kao kod obloge kod REL
- obezbeđenje velike struje, a samim tim brzine topljenja, uvara i proizvodnosti postupka EPP (nema prskanja kao kod REL pri velikim strujama)
Istopljeni deo praha:
Stabilizator el.luka kroz snižavanje potencijala jonizacije
Pročišćavanje i legiranje rastopa
2. Neistopljeni deo praha:
Toplotna izolacija metala šava
Zaštita od zračenja
(može se ponovo koristiti)

## Slide 6
Automati za EPP posupak zavarivanja:
- Namenjeni za automatsko izvođenje šavova velike dužine: nosači, mostovi, brodogradnja i dr.

## Slide 7
Elektrodna žica:
Hladno vučena bakarisana čelična žica (bakarisana zbog antikorozivne zaštite)
Prečnici od 2 do 6 mm
Od niskougljeničnog ili niskolegiranog čelika, znatno ređe obojeni metali

## Slide 8
Prahovi:
Štite šav od atmosferskih gasova (N, O, H), stabilizuju el.luk, vrše legiranje rastopa.
Topljeni prahovi: Na bazi MnO i SiO2, čijim razlaganjem ostaju Mn i Si. Mn i Si nadoknađuju isparene elemente u rastopu. Namenjeni za zavarivanje niskougljeničnih i niskolegiranih čelika.
Netopljeni (keramički): sadrže supstance koje se razlažu pri zavarivanju i time se obezbeđuje efikasnija zaštita (CaCO3) ili dezoksidacija (Si, Al, Ti). Dodavanjem npr. Ti dolazi do modifikacije šava i usitnjavanja strukture – postižu se bolje meh.osobine. Legiranje kroz prah je jeftinije i efikasnije nego kroz žicu.

## Slide 9
EPP zavarivanje sa podlogom od praha:
Pritiskom vazduha u gumenoj cevi reguliše se oblik šava
Umesto gumene cevi, moguće je koristiti elektromagnetnu regulaciju
Primena kod zavarivanja tankih limova

## Slide 10
EPP zavarivanje ugaonih i T-šavova:
Šema zavarivanja preklopnih i T spojeva

## Slide 11
Zavarivanje kružnih šavova:
Za zavarivanje manjih prečnika, potreban je poseban uređaj za zadržavanje praška
Potreban je pomak elektrodne žice u odnosu na osu osnovnog materijala čime se sprečava isticanje rastopa

## Slide 12
Zavarivanje cevi EPP postupkom:
Podloška od bakra
Za cilindrične posude malih prečnika

## Slide 13
Prednosti:
- Velik uvar, tako da obično nije potrebna priprema V-šava, već I-šav (do 15 mm, kod REL ~4 mm)
Udeo elektrodne žice koja učestvuje u šavu je relativno mali-rentabilno s obzirom na znatno višu cenu elektrodne žice u odnosu na osnovni materijal
10x veća produktivnost u odnosu na REL (zavarivanje i navarivanje različitih vrsta čelika)
Gubici zbog prštanja i isparavanja materijala je smanjeno u odnosu na REL
Nepotrebna zaštita zavarivača jer se zavarivanje izvodi pod zaštitom praha
Manje deformacije
Visoka mogućnost automatizacije

## Slide 14
Nedostaci:
Visoka cena
Velik utrošak praha i njegova cena povećavaju cenu postupka – isplativ postupak samo za dugačke šavove.
Manja fleksibilnost u položajima zavarivanja od REL
Zbog velike dubine uvara teško primenjiv postupak za legure aluminijuma čija gustina otežava isplivavanje troske.